Характеристики ABS plus P430

| Свойства | Метод испытаний | Значение |
| --- | --- | --- |
| Механические свойства |
| Предел прочности на разрыв (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 36 МПа |
| Модуль растяжения (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 2300 МПа |
| Удлинение растяжения до разрыва (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 4,4 % |
| Прочность на изгиб (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 52 МПа |
| Модуль изгиба (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 2200 МПа |
| Ударная прочность по Изоду, образец с надрезом (Метод А, 230С) | ASTM D256 | 96 Дж/м |
| Тепловые свойства |
| Температура начала деформации (HDT)@ 66 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 96oС |
| Температура начала деформации (HDT)@ 264 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 82oС |
| Электрические свойства |
| Объемное сопротивление | ASTM D257 | 4,0х10E10 — 5,0x10E9 Ом |
| Диэлектрическая постоянная | ASTM D150-98 | 2,9-2,7 |
| Коэффициент рассеивания | ASTM D150-98 | 0,0053 — 0,0051 |
| Прочность диэлектрика | IEC 60112 | 28 кВ/мм |
| Прочее |
| Плотность | ASTM D792 | 1,04 г/см3 |
| Доступные цвета |  | Бежевый, Черный;Темно-серый; Красный; Синий; Оливковый; Персиковый; Желтый |